6)  **tesa® standard masking 4323**

 **Малярная лента, стандарт.**

**Размеры:** 50м х 30мм

 50м х 50мм

**Описание:**

**tesa® 4323 -** Односторонняя лента слабо крепированная бумажная малярная лента с клеевым покрытием из натурального каучука.

**Преимущества продукта:**

\* Рвется руками

▪ Предотвращение стекания краски

**Основное применение:**

\* Изделие подходит для общего применения: маскирование при покраске, фиксация, запечатывание, крепление, упаковка легких грузов.

**Технические характеристики:** общая толщина, мм: 0,125

 величина адгезии, Н/cм: 3

 термостойкость: 50оС

**Категория:** покраска, временная фиксация, запечатывание, крепление

**Тип ленты:** односторонняя

**Цвет:** светло-желтый

